Cycle technologique et phases de fonctionnement

Le four PIROMAX est un appareil cyclique, dans lequel s’alternent les phases de fonctionnement, refroidissement, attente et de nouveau fonctionnement, comprenant à son tour les phases suivantes :

- Chargement

- Mise en marche et chauffage de la postcombustion

- Mise en marche du four de décapage thermique

- Processus de décapage thermique

- Refroidissement du four

- Extraction du matériel traité

- Enlèvement de scories

## CHARGEMENT

Quand le four est froid, on introduit dans la chambre de décapage la quantité totale de produits à décaper dans le cycle.

Pour cette opération, il faut utiliser le chariot de manutention inclus dans la fourniture.

## MISE EN MARCHE ET PRECHAUFFAGE DU POSTCOMBUSTEUR

Après avoir terminé le chargement et fermé la porte de la chambre de décapage, on allume le brûleur de postcombustion comme première phase en amont du véritable traitement thermique de décapage.

Le préchauffage doit permettre d’atteindre dans la postcombustion la température prescrite dans la règlementation (habituellement 850°).

Dans cette phase initiale qui dure 30-45 minutes, les émissions sont exclusivement constituées des produits de la combustion générés par le combustible brûlé dans la phase de chauffage de la postcombustion.

## MISE EN MARCHE DE LA CHAMBRE DE DECAPAGE THERMIQUE

La température de postcombustion désirée étant atteinte, l’allumage automatique du brûleur primaire dans la chambre de décapage peut avoir lieu. Le processus de décapage thermique démarre, avec une température d’exercice qui monte progressivement selon les modalités programmées sur le régulateur à microprocesseur.

## PROCESSUS DE DECAPAGE – NETTOYAGE THERMIQUE

Les substances à éliminer sont consumées jusqu’à élimination complète par un processus de pyrolyse alimenté par l’air que fournit le ventilateur du brûleur.

La décomposition pyrolytique des substances à éliminer advient en atmosphère très peu oxygénée avec production de gaz imbrûlés.

Dans la postcombustion, le brûleur secondaire et l’air comburant que fournit le ventilateur vont créer les conditions nécessaires pour une combustion complète de ces fumées, en maintenant toujours la température à plus de 850°C.

Dans cette phase, on tient sous contrôle les paramètres optionnels suivants :

- Température dans la chambre de combustion : en contrôlant le brûleur primaire et son robinet d’exclusion et/ou en déclenchant le système de sécurité par vaporisation en cas de température excessive

- Température dans la postcombustion : en régulant le brûleur secondaire.

## REFROIDISSEMENT DU FOUR

Il s’active quand le matériel est épuisé et selon le temps initialement programmé sur le régulateur à microprocesseur et sur les temporisateurs du tableau de commande.

La phase de refroidissement commence par l’arrêt des brûleurs et la ventilation des chambres de décapage thermique et de postcombustion, avec les ventilateurs des brûleurs et par insufflation de l’air secondaire.

Le temps de refroidissement est programmé sur un temporisateur spécial prévu au tableau de commande. Il est basé sur les données expérimentales et sur l’expérience.

## EXTRACTION DU MATERIEL TRAITE

Toujours au moyen du chariot de manutention.

## ENLEVEMENT DES SCORIES

On peut évacuer les scories manuellement avec de simples outils d’entretien ou, quand le four est complétement froid, avec un aspirateur industriel.